特氟龙简介

含氟聚合物—氟树脂，高性能特种树脂是以聚四氟乙稀为基体的氟涂料.英文名称为Teflon.因为发音的缘故.通常又被称之为铁氟龙.特氟龙等等(皆为Tefion 的译音).特氟龙(铁氟龙)涂料是一种独一无二的高性能涂料.结合了耐热性.稳定性.不粘性.抗湿性.耐腐蚀性.耐磨性.化学隋性以及优异的绝缘稳定性及低摩擦性.具有其他涂料无法抗衡的综合优势.它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上.氟树脂分为PTFE、FEP、PFA、ETFE、ECTFE、PVDF几种基本类型.加工的工件直径几乎不限并可现场施工.

| 氟树脂的特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性 |  | 单位 |  | PTFE | PFA | FEP |  | ETFE |  | E-CTFE |
| 比重 |  | g/cm3 |  | 2,15-2,20 | 2,12-2,17 | 2,14-2,17 |  | 1,7 |  | 1,68 |
| 拉伸强度 |  | N/mm2 |  | 20-40 | 30 | 19-22 |  | 45 |  | 48-50 |
| 断裂伸长率 |  | % |  | 250-500 | 300 | 250-300 |  | 100-140 |  | 200 |
| (静态)弹性拉伸模量 |  | N/mm2 |  | 约750 | 600-700 | 600-700 |  | 800-900 |  | -- |
| 抗压强度 |  | N/mm2 |  | 12 | -- | 15 |  | 50 |  | -- |
| Shore- D硬度 |  | -- |  | 50-60 | 60-62 | 60-65 |  | 75 |  | 78 |
| 结晶熔点 |  | °C |  | 327 | 约 300 | 270-280 |  | 270-280 |  | 240 |
| 最大工作温度 |  | °C |  | 约260 | 约260 | 约200 |  | 约150 |  | 约150 |
| 比流阻 |  | Ohm/m |  | 约10 16 | 约10 16 | 约10 16 |  | 约10 16 |  | -- |
| 介电强度(0,2mm) |  | kV/mm |  | 50-80 | -- | 50-80 |  | 50-80 |  | 40-60 |
| 介电常数 |  | -- |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  | 2,6 |  | 2,6 |
| 涂层厚度[μm] |  |  |  |  | 300-1500 | 300-1200 |  | 300-1500 |  | 400-1500 |
| 最高和最低工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| °C | PTFE | PFA | FEP | ETFE | E-CTFE | Sliding paint coat | Alcoat 100 |  | Alcoat 400 |  |
| 最高工 作温度 | 260 | 260 | 205 | 155 | 150 | 130 | 860 |  | 650 |  |
| 最低工 作温度 | -200 | -200 | -100 | -100 | -100 |  |  |  |  |  |

特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文名称为Teflon，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等（皆为Teflon 的译音）。特氟龙（铁氟龙）涂料是一种独一无二的高性能涂料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。

特氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE几种基本类型:

·特氟龙PTFE：PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260℃连续使用，具有最高使用温度290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。

·特氟龙FEP：FEP（氟化乙烯丙烯共聚物）不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性，最高使用温度为200℃。

·特氟龙PFA：PFA（过氟烷基化物）不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃，更强的刚韧度，特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。

·特氟龙ETFE：ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物，该树脂是最坚韧的氟聚合物，可以形成一层高度耐用的涂层，具有卓越的耐化学性，并可在150℃下连续工作。

经过特氟龙涂装后，具有以下特性：

- 特氟龙

1、不粘性：几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。

2、耐热性：特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。

3、滑动性：特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。

4、抗湿性：特氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。

5、耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。

6、耐腐蚀性：特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

铁氟龙广泛应用于耐高温、要求搞粘性的行业。