日本达克罗工业协会标准（JDIS K 5311）

锌/铬酸盐复合涂层

Zinc/Chromate Composite Coatings

(DACROTIZED)

日本达克罗工业协会(1993.10.1)

江苏失效分析专家工作委员会 译

- 适用范围

本标准适用于以铁基防腐为目的而涂复的锌/铬酸盐复合涂层，以下称之为达克罗涂层（Dacrotized）.

备注 本标准引用如下标准：

JIS D 0205 汽车零部件的耐候性试验方法

JIS K 2238 汽车用非矿物油系列刹车液

JIS K 8576 氢氧化钠（试剂）

JIS K 8951 硫酸（试剂）

JIS K 5400 涂料一般试验方法

JIS Z 1522 赛璐酚粘结胶带

JIS Z 2371 盐雾试验方法

- 种类及等级

达克罗涂层的种类及等级根据烘烤次数及用途的不同如表1所示。

表1： 种类及等级

| 种类 | 等级 | 记 号 | 烘 干 次 数 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1种 | 1级 | DMF 1C&#0;1 | 1涂 1烘 | 特殊使用 |
| 2种 | 1级 | DMF 2C&#0;1 | 2涂 2烘 | 小螺丝用 |
|  | 2级 | DMF 2C&#0;2 | 2涂 2烘 | 汽车使用 |
| 3种 | 1级 | DMF 3C&#0;1 | 3涂 3烘 | 重防腐用 |

- 质量

达克罗涂层的质量按照第4项方法进行试验，结果必须符合表2的规定

表2： 质 量

| 项目 | 种类 | 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 外 观 |  | 达克罗涂层呈银灰色，颗料微小均匀，不允许有漏涂装、气泡、遮盖力弱、流挂、划伤、堆积、变色及其它使用上的不良缺陷存在。另外也不允许明显存在粗沉积物、流挂，附有异物等缺陷存在。小的黄色斑点可视为合格。 |  |  |  |
| 单位面积 附着量 （mg/dm2） |  | 70以上 | 160以上 | 200以上 | 300以上 |
| 附着力 |  | 基体或涂层间不允许有剥落。 |  |  |  |
| 盐 雾 试 验 （小时） |  | 120 | 240 | 800 | 2000 |
|  |  | 不允许出现红锈。 |  |  |  |
| 耐水性 |  | 不允许有基体露出或层间发生剥离。 |  |  |  |
| 耐候性(1) |  | 不允许有裂纹、气泡、剥离、变色。 |  |  |  |
| 耐药品性(1) |  | 不允许有气泡、剥离、变色等异常现象发生。 |  |  |  |
| 耐挥发油性 (1) |  | 不允许有气泡、剥离、变色等异常现象发生。 |  |  |  |

注(1)：适用于2种2级及3种1级。

- 试验

4&#0;1 试片的选取方法

  - 试片的选取。采用从同一批的零件中随机抽样的方法。每次试验的试片数为3片。

  - 如果是组装的制品。县零件重量超过150克，就截取它的一部分，和本体同时进行达克罗处理.处理后的截取部分即为试片。另外，对于形状复杂，难以求表面积的物品可同样处理。对于试片的切口、端面等不是试验面的基体露出部分，在试验条件下必须施以稳定保护（2）。

注（2）：用不影响试验结果的电绝缘带，涂料等。

  - 外观试验

在明亮的光源下（试验面的光强大于300勒克斯）检查是否有缺陷存在。

  - 附着量试验

附着量原则上通过重量法进行测定。

所谓重量法，就是用氢氧化钠溶液溶解达克罗涂层，用溶解前后的重量差除以表面积，便可求出单位面积的附着量。其详细要点如下：

取试片（50~100克）用精确至1mg化学天平称重量W1（mg），然后放入预先加热（70~80℃）的20%氢氧化钠溶液浸10分钟，让涂层全部溶解，然后将试片充分水洗并快速干燥，测量出W2(mg)。

W1（mg）-W2(mg)

=附着量（mg/dm2）

试片的表面积（dm2）

备注(1)重量不满50克的零件，也可以集中起来一起试验。

备注(2)达克罗涂层浸入氢氧化钠溶液后，立即开始溶解。当达到规定的浸渍时间，仍未全部溶解时，则可一直浸到涂层完全溶解为止。

  - 附着力试验

在试片上贴是JIS Z 1522规定的赛璐酚胶带，用拇指腹部按住胶带用力滑动，以排除气泡，然后从胶带的一端迅速剥离，检查一下是否在胶带上附有达克罗涂层。

剥离时，胶带的一端与试片的达克罗涂层面之间的角度通常为45°左右。

  - 耐蚀性试验

按JIS Z 2371规定进行盐水喷雾试验，看有无红锈产生。

  - 耐水性试验

将试片放在40±1℃的去离子水中浸渍240小时，取出试样，在室内干燥2小时，然后按4&#0;4标准进行附着力试验，检查一下胶带上达克罗涂层的附着情况。

  - 耐候性试验

按JIS Ｄ 0205中7.6项（加速耐候性试验）的规定，采

日晒炭化气候色牢度仪对试片进行200小时试验后，检查是否有裂纹、气泡、剥离、变色等现象发生。

  - 耐药品性试验

在20℃的温度下，把度片各自浸渍在以下三种溶液中，连续浸渍8小时后取出，除去附着物，检查有无气泡、剥离、变色等异常现象。这三种溶液分别为：5g/1硫酸（JIS K 8951）水溶液，4.3g/1氢氧化钠（JIS K 8576）水溶液，汽车用非矿物油系列刹车液（JIS K 2233）。以上溶液的溶剂均为去离子水。

  - 耐挥发油性试验

对于JIS K 5400（涂料一般试验方法）8.24（耐挥发油性）规定的试验用3#挥发油，把试片置于其中，在常温下连续浸渍8小时后取出，检查有无起泡、剥离、变色等异常现象。

- 检查

按4的方法进行试验，其结果按3的规定检查，必须合格。

各试验项目的3个试片均无出现异常为合格。此外，三个试片中有一个异常的情况下，可另选三个试片再次试验，三个均无异常的情况下为合格。

- 表示

表示等级及记号示例如下：

（例） DMF 2C&#0;2

表示：2种2级，2涂2烘，汽车使用。

附：锌·铬酸盐复合涂层说明

前言：

本标准是关于钢铁达克罗保护涂层的有关规定。

考虑到达克罗涂层的应用日益广泛，深感制订统一标准的必要性。由国际交流的需要，特订立本标准。

- 本标准的适用范围及重要性：

有关钢铁防蚀的锌·铬酸盐复合涂层。

- 种类及等级

根据用途不同，本涂层分三种。应用时按协议、合同试验决定。

2种1级应用于嵌合性强的地方或需涂装的小螺丝等。

2种2级应用于一般汽车（200mg/dm2）。重防蚀应用3种1级（300mg/dm2）。

- 附着量和膜厚

| 种类 | 等级 | 附着量（mg/dm2） | 膜厚（μm）参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1种 | 1级 | 70以上 | 2.0以上 |
| 2种 | 1级 | 160以上 | 4.6以上 |
|  | 2级 | 200以上 | 5.8以上 |
| 3种 | 1级 | 300以上 | 8.6以上 |

- 通常膜厚是这样计算的：附着量按规定设定，再通过试验得到的涂层密度3.5g/cm3换算。

- 一般只需控制附着量。而膜厚只是除角部等特殊部位外的参考值。

- 质量

4&#0;1 外观：

本涂层不是外观装饰用，因此不能根据外观判断

优劣。另外，受厚材料表面状态影响严重，易发生一些变化，通常出现以下几种情况。

漏涂：螺丝等的十字槽处有时没涂上。

附着不匀：湿度太大等意外情况下，即使确保整个产品的附着量。但

也存在附着量低的地方，使耐蚀性受到影响。所以，在环境条件、形状设计等应多予注意。

流挂： 因个别地方附着量太多，有时产生隆起，从而使螺丝类产

品发生嵌合性问题。在高湿度及低粘度时易产生这种情况，应当予以注意。

堆积： 螺丝的槽处的复杂形状处易产生堆积，影响嵌合。

伤痕： 在操作或应用中，激烈碰撞或螺丝紧固时产生。对耐蚀性一般不产生影响。但使用时应注意受伤的程度。

变色： 被处理物刚出热炉时，遇到氯化物类有机脱脂溶剂（如二氯甲烷、三氯乙烷等）或者它们的蒸汽，容易引起变色。对耐蚀性影响很大，应加以注意。

斑点： 有时会出现φ0.1~0.3mm程度的黄色斑点，对耐蚀性没有影响。

出现上述现象的主要原因如下：

漏涂： 浸液不足，去油不足。

附着不匀： 高温多湿。

流挂： 用低粘度液，离心不足，高温多湿。

堆积： 附着量过多。

伤痕： 操作粗心，零件落下距离大。

变色： 和脱脂溶剂蒸汽接触。

斑点： 溶出铬的存在。

4&#0;2 附着力

用JIS Z 1522标准中规定的18mm的胶带粘贴。

剥下后胶带上出现雪霜状锌粉，不视作不良。

4&#0;3 耐水性、耐候性、耐药品性、耐挥发油性：

1种1级及2种1级为特殊用途使用，一般这种品质不适用。