不锈钢标准件的磁性问题

奥氏体不锈钢（SUS304、SUS316）以其优异的耐蚀性和较好的加工性，在化工、石油、泵阀、动力工业和核工业部门得到广泛的应用。

但也许有些客户会对SUS304材料生产的，特别是冷打螺丝的磁性性问题，提出疑问。实际上，任何SUS304材料在加工之前都是没有磁性的，但是经过高速冷打设备的瞬间成型过程中所自然产生的应力，是造成成品略带磁性的主要原因。这也是为什么，螺丝的磁性高于螺帽，就是因为螺丝的头部成型变化要大得多。具体说明如下：

⑴ 加工原因：奥氏体不锈钢以及原材料本身都是不具有磁性的，但是原料在冷加工过程中由于应力原因使产品略显磁性。

⑵ 产品变形量：不同类产品所表现出来的磁性因变形量等因素而不同，同类产品又会因为规格大小的不同而不同，即使同一产品也会因为部位不同而磁性略有不同，这些表现可以说明应力导致的磁性差异。

⑶对于磁性的标准：对于不锈钢产品所表现出来的磁性，各种国际标准都没有统一规范，而我司产品的磁性经实验室检测是符合国家的参考标准的。（具体的标准范围可以参见GB3098的最后一页）

⑷提示：一般而言，在国人认识中没有磁性的才是不锈钢。殊不知，奥氏体中系列材料经冷作加工后，因应力集中略带磁性是很正常的（不同元素含量不一样，磁性大小也不同。参照标准：GB/T3098.6-2000）。而铬锰不锈钢（200系列）恰恰没有磁性，反而被误认为是普通300系列的不锈钢。许多不规范的商家以假乱真，用含镍在1％以下或者铬含量也很低的产品冒充304牌号不锈钢，有的还直接在紧固件投标上打A2-70，造成市场混乱。

只用有无磁性来判断不锈钢品质的高低是不可科学的，也是错误的观念。大量的铬锰系列（200系列）产品，并不能代替300系列在高介质腐蚀性的沿海地区使用，特别是重工业领域，如化工、石化、核电等相关机器配件上更要十分重视。日前，太钢等国内大型钢铁企业宣布退出200系列不锈钢生产，中国政府已召开一系列的会议，并颁布相关法令，提醒消费者及经销商注意200系列铬锰不锈钢的使用规范。